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Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados 

	Descripción:
	Rad. N° 13-102498-00000-0000
	03/Abril/2014

	Reivindicaciones:
	Rad. N° 13-102498--00000-0000
	03/Abril/2014


2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 6.
Título de la solicitud: “Procedimiento para la determinación cuantitativa de metales preciosos (Au, Ag) en muestras minerales” (Ver pág. 23 Rad. N° 13-102498--00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud, consiste en la necesidad de desarrollar un procedimiento para la determinación cuantitativa de oro y plata en muestras mineral que contengan oro o plata libre, ya que durante la fusión se pueden fundir partículas libres, lo que impide determinar la cantidad de oro realmente asociada a los elementos del mineral. 
Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone un procedimiento para determinación cuantitativa de metales preciosos en muestras minerales denominado “Ensaye al fuego no convencional”, que permite estimar los gramos de oro que están asociados al mineral, así como los de oro libre, sin incurrir en la variación o efecto negativo en los resultados de determinación de la cantidad de oro presente y que es aplicable para muestras que presenten o no oro libre 
El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G01N 1/00.
3. De la solicitud de patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
La reivindicación 1 se encuentra mal caracterizada, por cuanto su preámbulo indica “un procedimiento para la determinación cuantitativa oro y plata”, sin embargo no muestran en su parte caracterizante las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), por lo anterior estas reivindicaciones no son claras. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la material ya divulgada. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justica ha dicho lo siguiente:


“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)1.

En las reivindicaciones 1 y 3 a 6 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “mineral concentrado”, “mineral de cola”, “tostación”, “determinación de la carga”, “botón de plomo”. Los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general o definir claramente los rangos.
La reivindicación 1, no es clara al mencionar “…consiste en un ensaye al fuego no convencional”, puesto que no es una etapa técnica que defina la invención, se le recuerda a la solicitante que las etapas técnicas con sus condiciones técnicas son las que definen la invención en una reivindicación de procedimiento, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. 

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Abril 22 de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

	Ítem
	Documento
	Título
	Fecha de Publicación

	D1
	Tesis
	“Modelo de planta piloto para recuperación del oro de la pequeña minería y minimizar los impactos ambientales”
	2012


El documento D1
 divulga una planta piloto para la recuperación del oro a partir de tecnologías alternativas más limpias que minimice los impactos ambientales, dichos procedimientos son: la concentración gravimétrica centrifuga, medios densos, magnética o flotación. Las pruebas de concentración gravimétrica fueron realizadas vía Falcón y Jig, los análisis químicos usando el método de ensayo a fuego para oro por gravimetría (Resumen). 
5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Procedimiento para la determinación cuantitativa oro y plata en muestras minerales…” (Ver pág. 29 Rad. N° 13-102498-00000-0000).
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

	Características Esenciales
	D1

	Procedimiento para la determinación cuantitativa oro y plata en muestras minerales que pueden contener oro y plata de forma libre o asociada a otros minerales
	La búsqueda incesante de tecnologías alternativas más limpias para la recuperación del oro; como la concentración gravimétrica centrifuga, medios densos, magnética o flotación, obviamente menos contaminante (Resumen).

	Un ensaye al fuego no convencional en el que se incorpora una operación de concentración gravimétrica
	Las pruebas de concentración gravimétrica fueron realizadas vía Falcón y Jig (…) Los análisis químicos usando el método de ensayo a fuego para oro por gravimetría (Resumen).


El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan una planta piloto para la recuperación del oro que permita minimizar los impactos ambientales de las técnicas tradicionales, implementando procedimientos como la concentración gravimétrica centrifuga, medios densos, magnética o flotación (Resumen).
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación  1 y la planta piloto definida en el documento D1, consiste en que el documento D1 aunque menciona que los análisis químicos son realizados por medio de ensaye al fuego, no menciona todas las etapas que se realizan en dicho procedimiento. 
El efecto que logra el incluir el ensaye al fuego, es que permite estimar los gramos de oro que están asociados al mineral, así como los de oro libre. 

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo modificar el sistema conocido en D1, tal que se pueda obtener la estimación de gramos de oro asociado?”.

Sin embargo, D1 menciona los concentrados y relaves de los procesos a los que fue sometidos el mineral de cabeza o mineral fresco fueron realizados vía el método de ensayo a fuego para oro (Pág. 58) y es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia que el ensayo al fuego es implementado para la cuantificación de gramos de oro o de plata, es un estándar en la industria metalúrgica para la obtención analítica de oro a partir de minerales de alta ley, se trata de un proceso moderno, pero de forma simple, en la determinación de oro en todas los tipos de muestras, incluyendo núcleo de perforación, suelo y muestras pequeñas
.
En consecuencia,  la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un ensaye al fuego a la muestra que contiene oro asociado, con el fin de obtener los gramos de oro asociado en las muestras de las colas que quedan después de la concentración gravimétrica.
De igual manera la reivindicación  1 es  afectada por nivel inventivo con los documentos D1 y D2 puesto que están reclamando la misma materia de la reivindicación 2.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

Reivindicación 2, La concentración gravimétrica vía concentradores centrífugos tipo Knelson, Jig, centrifugo multi gravity y Falcón  (Pág. 88).
Reivindicación 3, En las tablas 24 y 25, se observan las dos corrientes que se generan después del tratamiento por concentración gravimétrica un concentrado y unas colas, por su parte es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia, por su parte es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia que el mineral que se debe alimentar a los hornos de fusión con la menor cantidad de agua posible (secado a muerte), para aprovechar al máximo el combustible y las reacciones exotérmicas de la fusión
 y justamente la temperatura para secar la muestra es de 100+-5 °C
.
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Resultados del andlisis quimico del mineral fresco y el balance metalirgico

incluyendo la cabeza calculada de la concentracion gravimétrica via Falcon, son

presentados en las Tablas N° 23 y 24, respectivamente -
“Tabla N° 23: Anliss del mineral fresco para conceniracion gravimetrica via Faloén y Jig
Ag Cucs
Muestra fresca | Au (@/TM) Cu(%
@ | @rm | O] -
Cabeza 7187 9900]  oas 0031
“Tabla N° 24: Balance metaligico de Ia prucba e concentracidn gravimeérica via Faloon
Peso Ensayos. /TM | % Distribucion
Producto G % [Au [Az | Au [ Ag
Concentrado
Falcon 21020 420] 83070 469.00| 5797| 2176
Colas Faleon | _4789.80] 95.80] 2643] 74.00] 42.03] 7824 =
Cabeza [
(calculada) 500000| 10000| 6024] 9061] 10000| 100,00 =
Cabeza —
(directa) 7187| 99.00
Error (%) Dot 847

5.1.5.3.2 Concentracién gravimétrica via Jig

De la misma forma se procedio a evaluar los resultados de la concentracién L
gravimérica usando Jig, por consiguiente el balance metalirgico incluyendo ley de
cabeza fresca y cabeza caleulada de la concentracion gravimétrica via Jig, es
=
presentado en la Tabla N° 25, =
“Tabla N° 25: Balance metalirgico de Ia prucba de concentracion gravimétrica via Jig —
Peso Ensayos /TM | % Distribucion
Producto G % Au Az Au Ag
Concentrado Jig 922,10 18a4] 190a0] 10200]  sos7[ 1954 B
Colas Jig 407790 suse|  41s8] 9500( 49u3]  s0a6
Cabeza (calculada) | 5000.00] 10000 6903 9629| 100.00] 10000
Cabeza_(directa) 77.87] 99.00
Error (%) 135|273

10:182. m.
21/07/2015





Reivindicación 4, durante la metodología experimental de la muestra se realizan varias etapas: muestreo y preparación de muestras, Análisis microscópico, Determinaciones físicas: peso específico, gravedad específica, densidad aparente y la porosidad, cálculo de concentración gravimétrica, Pruebas de molienda, Pruebas de concentración gravimétrica,  y se menciona el análisis químico por medio de Ensaye al fuego (Págs. 58-68), a su vez es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia que el mineral que se debe alimentar a los hornos de fusión con la menor cantidad de agua posible, y debe ser secado de 100+-5°C (pág. 9)4,  por lo que esto incluiría las etapas de secado de las muestras obtenidas generando un peso en seco medido para los cálculos necesarios para su cuantificación analítica, previo a la fundición se requiere que se eliminen los componentes químicos que interfieren en la fusión, tal es el caso del arsénico o el antimonio entre otros que se someten a una calcinación fuerte, temperatura de 600 a 650°C (pág. 19)4 se determina los reactivos o carga implementada en un ensaye a fuego convencional y se combinan obteniendo un fundente, que luego es mezclado con el mineral problema, luego se lleva a cabo el proceso de fundición en la mufla de 900°C-950°C (…) vaciar lentamente en una payonera caliente y dejar enfriar, separar la escoria del plomo y martillar el botón hasta eliminar la escoria (…), se realiza la copelación, el botón de plomo auro-argentifero e puesto en la copela para así eliminar el plomo y las impurezas metálicas, enfriar lentamente las copelas del horno antes de solidificarse desprenda el botón de oro y plata, cepillarlo y laminarlo para pesarlo en la balanza micro analítica, por último se realiza la separación del oro y la plata, y se realizan los cálculos al restar el peso del oro al del dore (Au-Ag) para la obtención del peso de la plata, y determinar el peso del oro obtenido (págs. 23-26)4.
Reivindicación 5 y 6, el cálculo del criterio de concentración gravimétrica de oro asociado, oscilo entre 3,79 y 4,79 (…) por lo que se puede inferir que los concentradores centrífugos usados son razonablemente eficientes (pág. 124), por su parte es conocimiento del técnico medianamente versado que en el análisis de oro y plata, se llevan a cabo unos cálculos para la obtención en peso de la plata y el oro (pág. 25)4 de las muestras que sometamos al método de ensaye al fuego, por lo que esta nos representara la cantidad de oro o plata asociado o libre en las muestras tratadas. 
6. Conclusión
Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

	Ítem
	Documento
	Reivindicaciones afectadas
	Requisito que afecta

	D1
	Tesis 
	1 a 6
	Nivel Inventivo
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� http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1081/1/chaucayanqui_qb.pdf


� http://www.sgs.com/~/media/Global/Documents/Flyers%20and%20Leaflets/SGS-MIN-WA292-Fire-Assay-Gold-EN-11.pdf


� http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Eduardo_Chaparro_agua_y_mineria.pdf


� http://www.simco.gov.co/simco/documentos/Seg_Minera/proced_min_aur_car_010001.pdf





